R978
Tubo in PE-RT Type II (Polietilene con accresciuta Resistenza alla Temperatura) con barriera antiossigeno intermedia in EVOH. Classi di applicazione (ISO 22397): 4 (riscaldamento a pavimento e impianti a bassa temperatura). Non adatto al trasporto di acqua sanitaria. Densità a 23 °C: > 0,941 g/cm3. Conducibilità termica: 0,40 W/m K. Coefficiente di dilatazione termica: (1,8 x 10−4)/K. Carico di rottura: 36 MPa. Allungamento a rottura: 760 %. Modulo di elasticità: 650 MPa.