R979TG

R979TGY003
Pannello isolante preformato per impianti a pavimento radiante. Colore nero. Altezza 30 mm (lastra isolante 11 mm, funghetto 19 mm). Costituito da lastra isolante in polistirene espanso sinterizzato (EPS150) con grafite e strato di protezione in polistirene da 0,6 mm. Per tubazioni con Ø 16÷17 mm. Interasse di posa: multipli di 50 mm per posa diritta; multipli di 70 mm per posa diagonale. Dimensioni: 1450x850 mm (dimensioni utili: 1400x800 mm). Superficie utile pannello 1,12 m². Conduttività termica 0,032 W/(m K). Resistenza termica (R = s/λ) 0,34 m²K/W. Resistenza minima di compressione al 10 % di schiacciamento 150 kPa. Resistenza al fuoco: classe E.

R979TGY005
Pannello isolante preformato per impianti a pavimento radiante. Colore nero. Altezza 50 mm (lastra isolante 31 mm, funghetto 19 mm). Costituito da lastra isolante in polistirene espanso sinterizzato a doppia densità (EPS T) con grafite e strato di protezione in polistirene da 0,6 mm. Per tubazioni con Ø 16÷17 mm. Interasse di posa: multipli di 50 mm per posa diritta; multipli di 70 mm per posa diagonale. Dimensioni: 1450x850 mm (dimensioni utili: 1400x800 mm). Superficie utile pannello 1,12 m². Conduttività termica 0,032 W/(m K). Resistenza termica (R = s/λ) 0,97 m²K/W. Resistenza al fuoco: classe E.

R979TGY006
Pannello isolante preformato per impianti a pavimento radiante. Colore nero. Altezza 63 mm (lastra isolante 44 mm, funghetto 19 mm). Costituito da lastra isolante in polistirene espanso sinterizzato a doppia densità (EPS T) con grafite e strato di protezione in polistirene da 0,6 mm. Per tubazioni con Ø 16÷17 mm. Interasse di posa: multipli di 50 mm per posa diritta; multipli di 70 mm per posa diagonale. Dimensioni: 1450x850 mm (dimensioni utili: 1400x800 mm). Superficie utile pannello 1,12 m². Conduttività termica 0,032 W/(m K). Resistenza termica (R = s/λ) 1,38 m²K/W.  Resistenza al fuoco: classe E.